# MURO

# 1-Generalidades

Todos los mampuestos serán de primera calidad y respetarán los tipos y dimensiones que se indican en las Planillas de Muros de las láminas de Albañilería, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General(MTOP). El Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de Obra antes de su puesta en Obra.

Los muros y tabiques se levantarán rigurosamente a plomo con trabazón perfecta.

Los muros se levantarán con reglas en las que se marcarán las hiladas que se harán horizontalmente y de una altura uniforme.

Los mampuestos serán de hormigón celular curado en autoclave tipo Retak, calidad similar o superior. Serán de 50cm x 25cm x 10cm de espesor

Se usara mortero adhesivo tipo Retak similar o superior, pero siempre será el indicado por el fabricante de los ladrillos de hormigón celular a utilizar.

Antes de comenzar a levantar la pared, se deberá realizar una faja de nivelación para corregir toda imperfección en la superficie de apoyo.

Refuerzo en primer hilada: En los muros es recomendable la incorporación de un refuerzo de hierro entre la primera y la segunda hilada, con el fin de absorber esfuerzos que pueden producirse debido a asentamientos de la base.

La correcta ejecución de la primera hilada es fundamental para que se logre rapidez en la colocación de las siguientes hiladas y para que los muros presenten los niveles y plomos deseados.

Aislamiento hidrófugo horizontal:

La faja de nivelación, hecha con mortero hidrófugo, es suficiente como barrera hidrófuga horizontal siempre que el muro esté por encima del nivel del terreno natural y del contrapiso. En caso contrario, deberá realizarse aislación hidrófuga en las caras laterales del ladrillo que estén expuestas a humedad permanente

Los mampuestos de hormigón celular se colocarán trabados.

En exterior, antes de colocar los mampuestos se debe enrazar las juntas con mortero adhesivo del sistema y luego lijar la superficie. Con la rasqueta de desbaste se quitan las irregularidades, luego con el fratacho con lija se termina de emparejar la superficie. Por último, eliminar el polvo de la superficie para lograr adherencia con el material de terminación.

El muro se ejecutará en todo su largo y ancho, en el padrón correspondiente a INAU, desde la línea medianera hacia el interior del padron.

El terreno se encuentra amojonado y se adjunta plano de mensura.

Según plano de mensura, el muro medianero existente se encuentra en terreno de INAU, se deberá corroborar la situación antes de demoler y asegurarse de que efectivamente el muro no se encuentre en terreno lindero

Se deberá ejecutar y cotizar la fundación correspondiente para el muro a ejecutar, entregando detalle de la misma antes de iniciar los trabajos.

En caso de que sea necesario muro de contención, por diferencia de niveles entre los terrenos, en algún tramo del cerramiento H01 o en algún tramo del muro M01 se deberá ejecutar y cotizar

# REVOQUE y PINTURA

## Revoque exterior sobre muros de bloque de hormigón tipo Retak

Sobre los muros preparados (sellado de juntas y lijado) se colocará una malla de 120gr. Esta malla se debe colocar con empalmes de 5 cm para evitar microfisuras. Sobre ésta se aplicarán 2 manos de base coat. Sobre esta malla se aplicará el cuarzo (como imprimación) y luego la textura tipo REVESTIMIENTO PLÁSTICO TEXTURADO (Quimtex similar o mejor).

Ambas caras

La textura será ATENAS FINO

Color Gris grafito

Se debe cotizar el M01 de altura 2.00m, según especificaciones de la planilla y de esta memoria y se deberá cotizar como opción el M01a, el cual difiere con el M01 en la terminación, la terminación del M01a sea terminación pintura para exterior color gris grafito.

.

.

.

.